|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Copper Alloy Strip** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **CATEGORY** | **ASTM/CDA** | **DIN/EN** | **JIS** | **SIZE RANGE** |
| **Phosphor Bronze** | C51100 | CuSn4 | C5111 | **Thickness: 0.1mm - 1.8mm Width: 400 mm max** |
| C51000 | CuSn5 | C5102 |
| C51900 | CuSn6 | C5191 |
| C52100 | CuSn8 | C5212 |
| C52100 | CuSn8 | C5210 |
| **Cu-Fe** | C19210 | CuFe0.1P | C1921 |
| C19400 | CuFe2P | C1940 |
| **Cu-Si** | C70250 | CuNi3SiMg | C7025 |
| **Nickel Silver** | C75200 | CuNi18Zn20 | C7521 |
| C77000 | CuNi18Zn27 | C7701 |
| C75400 | CuNi15Zn20 | C7541 |